Товарные резиновые смеси

Резиновая смесь - многокомпонентная, однородная система, включающая каучук и другие компоненты (ингридиенты), предназначенная для получения резиновых изделий в результате вулканизации. Отличительная особенность резин - их способность к большим обратимым, высокоэластичным деформациям. В наиболее общем виде резиновая смесь содержит следующие компоненты: каучук или смесь каучуков; вулканизующую систему (вулканизующие агенты, ускорители вулканизации, активаторы вулканизации, замедлители подвулканизации, при необходимости - акцепторы галогенводородов и соагенты вулканизации); наполнители; пластификаторы (мягчители); стабилизаторы (антиоксиданты, светостабилизаторы). Например: Бутадиен-стирольный каучук один из самых дешевых и резины из него имеют невысокую атмосферо- и озоностойкость. Резины на основе хлоропренового каучука при хорошей озоно- , и термостойкости характеризуются значительным накоплением остаточной деформации при сжатии (до 90%), а также не стабильны при хранении. Силиконовые (кремнийорганические) каучуки имеют высокую морозо- и теплостойкость, но при термическом старении на воздухе сшиваются (ухудшаются эластические свойства), при наличии влаги в воздухе или в образце - деструируются. Ничтожные примеси веществ ионного характера (щелочи, кислоты, амины и др.) могут вызвать быстрое разрушение резин в эксплуатации. Резины из этилен-пропилендиенового каучука характеризуются высокой стойкостью к действию тепла, озона, атмосферных факторов, многократных деформаций, низких температур. Свойства резиновой смеси могут не реализоваться если в смесь будет введен хотя бы один некачественный ингридиент, поэтому очень важным является тщательное проведение входного контроля сырья. Многокомпонентность резиновых смесей предусматривает четкое соблюдение технологических режимов (порядок введения компонентов, температурных и временных параметров). В современных технологиях применяется несколько способов приготовления резиновых смесей: 1. Метод открытого смешения на вальцах - приготовление резиновой смеси посредством прямого смешения ингридиентов на вальцах. Этот способ применяется при приготовлении малых партий или для приготовлении резиновых смесей на основе специальных каучуков, и для смесей с волокнистыми наполнителями. 2. Метод закрытого смешения - приготовление резиновой смеси на резиносмесителях, что обеспечивает более высокое качество резиновых смесей и возможность приготовления больших объемов. Резиновые смеси, особенно на основе жестких каучуков готовят в 2 или более стадий, что дает возможность избежать при приготовлении высоких температур и как следствие подвулканизации. 1. Первая стадия - изготовление маточной смеси. 2. Ввод в маточную смесь ускорителей вулканизации и вулканизирующих агентов. Резиновые смеси предназначенные для изготовления тонкостенных изделий очищают на червячных фильтр-машинах (стрейнерах) от различного вида включений.

Вулканизационные свойства некоторых натуральных и синтетических каучуков

Сокращение по DIN ISO 1629 Название Свойства вулканизаторов Эксплуатационная температура (ºС) кратковрем. (минуты) длительн. (дни) NR Натуральный каучук Каучук многоцелевого назначения с наиболее сбалансированными физ. свойствами (высокая прочность на разрыв, упругость и абразивн. стойкость). Умеренная (светлые вулканизаты) и хорошая озоновая стойкость. Разрушается маслами, смазками и жидким топливом. от -55 до +110 от -30 до 90 IR Изопреновый каучук как NR BR Бутадиеновый каучук Каучук многоцелевого назначения, применяемый почти всегда в смеси с другими каучуками (NR, IR, SBR) Атмосферная стойкость и стойкость к старению достигается только при достаточном количестве стабилизаторов. Высокая абразивная стойкость и упругость. от -60 до +110 от -40 до +100 СR Хлоропреновый каучук Каучук с высокой степенью негорючести, хорошей химической, озоновой стойкостью к старению. Средняя стойкость к минеральным маслам и топливам. от -30 до +120 от -25 до +100 SBR Стиролбутадиеновый каучук Многоцелевой каучук с высокой разрывной прочностью и стойкостью к истиранию. Умеренная и хорошая озоновая стойкость. Разрушается маслами, смазками и жидким топливом. от -30 до +120 от -25 до +100 NBR Нитрильный каучук Специальный каучук с высокой стойкостью к маслам, смазкам и жидкому топливу. Умеренная (светлые вулканизаты) и хорошая стойкость к озону и старению. от -35 до +120 от -25 до +120 IIR Бутиловый каучук Специальный каучук с высокой воздухонепроницаемостью и очень хорошими демпфирующими свойствами; хорошая теплостойкость, нестоек к маслам, смазкам и жидкому топливу. от -40 до +140 от -40 до +120 CIIR BIIR Хлорбутилкаучук Специальные каучуки с высокой химической стойкостью (кислоты, щелочи), хорошая теплостойкость, высокая стойкость к водяному пару, хорошая стойкость к озону, нестоек к маслам, смазкам, жидкому топливу. от -40 до +140 от -40 до + 120 CSM Хлорсульфонированый полиэтилен Специальный каучук с отличной атмосферной и озоновой стойкостью, хорошая стойкость против окислителей (хромовая кислота, гипохлорит), хорошая стойкость к минеральным солям и жидким топливам. от -20 до +140 от -20 до +100

Смеси резиновые невулканизированые товарные ТУ 38.105.1082-86(2512-215-00149245-96)

Группа резин Марка резины Тип каучука Твердость ед. по Шору Температурн. интервал Среда Технологические свойства Вальц. Каландр. (толщина) I. Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий а)Мягкие; Ia ВЛ-44 СКМС-30 АРКМ-15 35-65 от-30 до +70 Воздух, вода слабые растворы кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислот) + + Ia 2658 СКМС-30АРКМ-15+ регенерат 35-65 от-35 до +70 + + Ia 2658-2 СКМС-30 АРКМ-15 35-65 от-30 до +90 + + Ia Кяр-02-3 СКИ-3 35-65 от-30 до +90 + + Ia Кяр 061 СКС-30АРКПН +НК+СКИ-3 35-65 от-30 до +90 + + Ia Кяр 070 СКС-30 АРКПН+СКИ-3 35-65 от-30 до +90 + Ia 7-6721 СКМС-30 АРКМ-15, СКД 35-65 от-40 до +70 + + Ia Ирп-1346 СКИ-3+СКД 35-65 от-50 до +70 + + Ia 13304П СКМС-30, АРКМ-15 35-65 от-30 до +70 + + Ia 7-2959 НК 35-65 от-45 до +70 + + 5,0 Ia Ирп-1347 СКИ-3+СКД 35-65 от-50 до +70 + + 1,0; 1,5; 2,0 Ia Ирп-1365 СКИ-3 35-65 от-30 до +90 + + Ia 52-599/1 БК-1675Н 35-65 от-30 до +70 + 1а 8701 СКМС-30 АРКМ-15,СКИ-3 35-65 от-25 до +70 + 1а 4-2041 СКМС-30 АРКМ-15,СКИ-3 35-65 от-25 до +70 + + Ia 4-54 СКМС-30 АРКМ-15,СКИ-3 35-65 от-25 до +70 + + Ia 51-1565 СКИ-3, СКИ-3С 35-65 от-30 до +90 + Ia 8797-IV СКИ-3, СКИ-3С 35-65 от-30 до +90 + 1а 6253 СКМС-30 АРКМ-15,СКИ-3 35-65 от-30 до +70 + 1а 4-137 СКМС-30 АРКМ-15,СКИ-3 45-60 от-30 до +70 + + 1а 4-2023 СКМС-30 АРКМ-15,СКИ-3 35-65 от-25 до +70 + 1а 44-3 б/серы СКИ-3 35-65 от-30 до +90 + Ia 2062 СКИ-3 35-65 от-25 до +70 + + 1а 7889 НК 45-60 от-30 до +70 + 1а 4-143 СКМС-30 АРКМ-15,СКИ-3 35-65 от-25 до +70 + Ia 51-1590 СКИ-3, СКИ-3ПН 35-65 от-30 до +70 + Ia Кз668-11 СКИ-3 45-60 от-25 до +70 + + Ia 1365 СКИ-3 35-65 от-25 до +70 + Ia 1227 СКМС-30 АРКМ-15,СКИ-3 35-65 от-25 до +70 + 1а 1432 СКМС-30 АРКМ-15,СКИ-3 35-65 от-30 до +70 + Ia Кз271-2 СКИ-3+ скн-26мп 35-60 от-25 до +70 + + Ia Кз651 СКИ-3 45-60 от-25 до +70 + + б) Средней твердости I б 6331 СКМ-30АРК, СКД+Регенерат 50-70 от-30 до +70 Воздух, вода слабые растворы кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислот + + I б 7-122 СКМС-30 АРКМ-15 50-70 от-50 до +70 + I б 18-500-1 СКМС-30 АРКМ-15 50-70 от-25 до +70 + I б 18-722 СКМС-30 АРКМ-15 50-70 от-25 до +70 + I б 7-51-3060 СКИ-3 50-70 от-45 до +70 + + I б 6620 СКИ-3-СКД 50-70 от-30 до +70 + + 1,0; 1,5 I б 52-264 СКМС-30 АРКМ-15 50-70 от-50 до +70 + + 1,0;1,5; 2,0;3,0 I б 6429 СКМС-30 АРКМ-15 50-70 от-30 до +70 + + 1,0 I б 2671 СКИ-3, СКД 50-70 от-30 до +70 + I б 7-Ирп-1315 СКИ-3 50-70 от-35 до +70 + I б 4ХТ-1 СКМС-30 АРКМ-15 50-70 от45 до +70 + I б 9185 СКИ-3,СКД 50-70 от-30 до +70 + + I б 9135 СКИ-3,СКД 50-70 от-30 до +70 + I б СФ-1009 СКМС-30,АРКМ-15 50-70 от-25 до +70 + I б 6252 НК 50-70 от-25 до +70 + 1б 7-56 СКМС-30,АРКМ-15 50-70 от-25 до +70 + I б 4-2026 СКИ-3 50-70 от-25 до +70 + + I б 2034 СКИ-3 50-70 от-25 до +70 + + I б 7-57-6005 СКМС-30,АРКМ-15+СКД 50-70 от-45 до +100 + I б 6373-33 СКИ-3 50-70 от-40 до +70 + + I б 4-2022 СКИ-3 50-70 от-35 до +70 + + I б 4-343 СКМС-30,АРКМ-15 50-70 от-40 до +70 + + I б 57-7018 СКЭПТ 50-70 от-45 до +70 + I б 10676 СКМС-30,АРКМ-15 50-70 от-35 до +70 + + 1б 10643 СКИ-3 50-70 от-25 до +70 + + 1б 1370-6 СКИ-3 50-70 от-25 до +70 + I б 15-Кз-712 СКМС-30,АРКМ-15 50-65 от-35 до +70 + + I б 15-Кз-140 СКИ-3+СКД 55-70 от-45 до +70 + в) Повышенной твердости I в 6190 СКМС-30,АРКМ-15+СКД 60-80 от-35 до +70 Воздух, вода слабые растворы кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислот + + I в Ирп-1348 СКИ-3+СКД 60-80 от-37 до +70 + + 1,5;2,0; 3,5 I в 199 СКМС-30,АРКМ-15 60-80 от-35 до +70 + + I в Кяр 115 СКМС-30,АРКМ-15 60-80 от-30 до +70 + + I в 51-1524 СКЭПТ-50 60-80 от-35 до +70 + I в 6322 СКМС-30 АРКМ-15 60-80 от-25 до +70 + I в С-169 СКМС-30 АРКМ-15 60-80 от-30 до +70 + I в 6701 СКМС-30 АРКМ-15 60-80 от-25 до +70 + I в 18-406 СКМС-30 АРКМ-15 60-80 от-25 до +70 + I в 18-10-9-1 СКМС-30 АРКМ-15 60-80 от-25 до +70 + I в 10220 СКМС-30,АРКМ-15 60-80 от-35 до +70 + + I в 7-2462-1 НК 60-80 от-40 до +70 + I в 5168-5 СКИ-3 60-80 от-30 до +90 + I в 9065 СКИ-3 60-80 от-30 до +90 + I в 169 СКИ-3 60-80 от-30 до +90 + I в 120 СКИ-3 60-80 от-30 до +90 + I в М-16 СКМС-30 АРКМ-15 60-80 от-40 до +70 + II. Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий работающих в районах с холодным климатом. а) мягкая II а Ирп-1346 СКИ-3+СКД 30-55 от-50 до +70 Воздух, в районах с холодным климатом. + + II а Ирп-1347 СКИ-3+СКД 30-55 от-50 до +70 + +1,0;2,0 б) Средней твердости II б Ирп-1347 СКИ-3+СКД 50-70 от-50 до +70 Воздух, в районах с холодным климатом. + + 1,0;2,0 II б 14к-10 СКМС-10К 50-70 от-60 до +70 + в) Повышенной твердости II в Ирп-1348 СКИ-3+СКД 60-80 от-55 до +70 Воздух, в районах с холодным климатом. + + II в Ирп-1231 СКМС30 АРКМ15,СКИ, СКД 60-80 от-60 до +70 + + III. Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий работающих в контакте с маслами и топливом. 1. Ограниченной маслобензостойкости а) Мягкая III-1a 6269 СКМС-30 АРКМ-15+ Наирит 35-65 от-25 до +70 В контакте с маслами, и топливами + III-1a 57-5010 СКН-26+ СКН26 ПВХ-30 35-65 от-25 до +70 + III-1a 7-М-17-1а БНКС 35-65 от-30 до +90 + III-1a 633 БНКС 35-65 от-30 до +90 + + III-1a 51-2059 СКН-18+Найрит 35-65 от-45 до +100 + III-1a 7-4161 БНКС-28 35-65 от-25 до +70 + III-1a 9073 СКН, БНКС 35-65 от-25 до +70 + III-1a 16н-326 СКН, БНКС 35-65 от-25 до +70 + III-1a Кз 901 СКМС-30 АРКМ-15 +СКН-26 35-65 от-25 до +70 + б) Средней твердости III-1б 51-2059 СКН-18+Найрит 50-70 от-30 до +100 В контакте с маслами, и топливами + III-1б 8470 БНКС-18 +БНСК-40 50-70 от-30 до +100 + + III-1б 4КЯ-511 СКМС30 АРКМ15, СКД 50-70 от-40 до +70 + + III-1б 7-24-10788 СКД+Найрит 50-70 от-50 до +100 + + III-1б НО-68 БНКС-18+Найрит 50-70 от-35 до +100 + + III-1б 52-509 БНКС 50-70 от-30 до +100 + III-1б 7-НО-68-7 БНКС-18+Найрит 50-70 от-35 до +100 + + 1,5;2,0 III-1б 18-617 БНКС-18+Найрит 50-70 от-30 до +100 + III-1б 375 СКН-26+СКН-18 50-70 от-35 до +100 + III-1б 9003 БНКС-18 50-70 от-30 до +100 + III-1б 7-ИРП-1352 БНКС-18 50-70 от-30 до +100 + III-1б 7-583 БНКС-18 50-70 от-30 до +100 + III-1б 7-57-5037 БНКС-18 50-70 от-50 до +125 + III-1б 32-504 БНКС-18 50-70 от-30 до +100 + III-1б НГ-15 СКН-18+СКЭП-40,50 50-70 от-45 до +100 + III-1б С-572 БНКС-18 50-70 от-30 до +100 + III-1б 4-4817 СКН, Б НКС 50-70 от-30 до +100 + III-1б 4-3218 СКН, БНКС 50-70 от-30 до +100 + III-1б 574-6нт СКИ-3+СКД 50-70 от-30 до +100 + III-1б 3109 СКН-26+СКН-18+Наирит 50-70 от-35 до +100 + III-1б Кз693 СКН-26+СКН-18 55-70 от-35 до +100 + + III-1б 15-Кз-900 СКМС-30 АРКМ-15+СКН-26см 50-65 от-40 до +100 + + в) Повышенной твердости III-1в 7-В-14 БНКС-18 АМН (СКН-18) 60-85 от-30 до +100 В контакте с маслами, и топливами + + 1,0;2,0 III-1в 7-4770 Найрит 60-85 от-35 до +100 + III-1в 4326М СКН-18М 60-85 от-40 до +100 + III-1в 7-129 СКН-18+СКН-26 60-85 от-40 до +100 + + III-1в 922 СКН-18+СКН-26 60-85 от-40 до +100 + + III-1в 7-7130 СКН-18 60-85 от-50 до +100 + III-1в 6659-1 БНКС 60-85 от-50 до +100 + III-1в 4326-1 СКН-18см 60-85 от-40 до +100 + + III-1в 2542 Найрит 60-85 от-30 до +100 + + III-1в 3465 Найрит 60-85 от-35 до +100 + + III-1в ТИ-4/9 БНКС 65-85 от-30 до +100 + + III-1в ЭЦ-24 БНКС 65-85 от-30 до +100 + III-1в СУ-607 БНКС 60-85 от-30 до +100 + + III-1в 1028 СКН-26мп 65-80 от-30 до +100 + + III-1в 4410 СКН-18с 70-85 от-45 до +100 + + 2. Средней маслобензостойкости а)мягкая В контакте с маслами, и топливами III-2a 3824 СКН-26 35-65 от-30 до +100 + III-2а 8470 БНКС-18+БНКС-40 35-65 от-30 до +100 + + III-2а 310 БНКС-28 АН 35-65 от-30 до +100 + III-2а 4161 СКН-26 35-65 от-30 до +100 + III-2а 1233 СКН-26 35-65 от-30 до +100 + III-2а Кз664 СКН-18+СКН-26 40-55 от-30 до +100 + б) Средней твердости III-2б 7-57-5005 СКН-26+СКН-40 50-70 от-30 до +100 В контакте с маслами, и топливами + III-2б 7-57-5006 СКН-26 50-70 от-30 до +100 + III-2б 8470 БНКС-18+БНКС-40 50-70 от-30 до +100 + + III-2б 9831 СКН-18+СКН-26 50-70 от-30 до +100 + + III-2б 57-5037 СКН-26СМ+СКН-18СМ 50-70 от-30 до +100 + III-2б 9024 СКН+БНКС 50-70 от-30 до +100 + III-2б 4-3235 СКН+БНКС 50-70 от-30 до +100 + III-2б 51-2176 СКН+БНКС 50-70 от-30 до +100 + III-2б 51-3050 СКН-26МП 50-70 от-30 до +100 + III-2б Ирп-1293 СКН 50-70 от-30 до +100 + III-2б Кз-122 СКН-26 55-70 от-45 до +100 + III-2б Кз9012 СКН-18+СКН-26 55-70 от-45 до +100 + в) Повышенной твердости III-2в 51-3029 СКН-18С+СКН-26С 60-90 от-30 до +100 В контакте с маслами, и топливами + + III-2в 7-3465 Найрит 60-90 от-35 до +100 + + III-2в 7-3825 БНКС-18+БНКС-40 60-90 от-30 до +100 + + 1,0; 1,2;1,5 III-2в Ирп-1078 СКН-18+СКН-26 60-90 от-40 до +100 + III-2в Ирп-1068 СКН-26 60-90 от-15 до +125 + III-2в 7-8075 СКН-18С+СКН-26С 60-90 от-35 до +100 + III-2в 7-51-5003 СКН-26+СКН-40 60-90 от-30 до +100 + III-2в 7-51-1683 СКН-26 60-90 от-40 до +100 + III-2в 51-3029М-1 СКН-18С+СКН-26С 60-90 от-30 до +100 + III-2в Ирп-1385 СКН-18С+СКН-26С 60-90 от-30 до +100 + III-2в 7-Ирп-1068-3С БНКС 60-90 от-30 до +100 + + 4,0 III-2в 1068 БНКС 60-90 от-30 до +100 + III-2в 8130 БНКС 60-69 от-30 до +100 + + III-2в 7-51-5005 БНКС 65-85 от-40 до +125 + III-2в 7-51-5003 БНКС 65-85 от-45 до +125 + III-2в 51-1452 БНКС 60-90 от-30 до +100 + III-2в 7-1023т СКН-26СМ+СКН-18СМ 60-85 от-35 до +100 + 3. Повышенной маслобензостойкости а) мягкая III-3а 7-6а-1Б БНКС-28 30-60 от -20 до+100 В контакте с маслами, и топливами + + 2,0 III-3а 7-3824с СКН+БНКС 40-55 от -20 до+100 + + б) Средней твердости III-3б 7-3826 СКН-40 50-70 от-20 до +100 В контакте с маслами, и топливами + + (1,5; 3,0) III-3б 3825 БНКС-18+БНКС-40 50-70 от-30 до +100 + + III-3б 4004 СКН-40 50-70 от-15 до +125 + + III-3б 3834 БНКС-40 50-70 от-30 до +100 + + 1,0;2,0; 4,0;6,0 III-3б 3823 БНКС-40АМ 50-70 от-30 до +100 + в) Повышенной твердости III-3в 57-5005 СКН-26+СКН-40 65-95 от-30 до +100 В контакте с маслами, и топливами + III-3в 7223 БНКС 65-95 от-15 до +125 + III-3в 7-4004 СКН-40 65-95 от-15 до +125 + + 5,0 III-3в 7-3825 БНКС-18+БНКС-40 65-95 от-30 до +100 + III-3в Ирп-1293 СКН-40 65-95 от-30 до +100 + III-3в 1068 СКН-26 65-95 от-20 до +100 + + III-3в Ирп-1068 СКН-26 65-95 от-30 до +100 + + III-3в Ирп-1314 СКФ-32 65-95 от-20 до +100 + + III-3в КР-360 СКН-26 65-95 от-30 до +100 + III-3в 18-409 БНКС 65-95 от-30 до +100 + III-3в Кз-694 СКН-40с 75-90 от-20 до +100 + IV. Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий а) Мягкая IV-a 7-Ирп-1352 БНКС-18 35-65 от -60 до +100 в контакте с маслами и топливами в районах с холодным климатом + б) Средней твердости IV-б 98-1 СКН-18 50-70 от -60 до +100 в контакте с маслами и топливами в районах с холодным климатом + IV-б 07.18 СКН-18 50-70 от -60 до +100 + в) Повышенной твердости IV-в В-14-1 СКН-18 50-70 от -60 до +100 в контакте с маслами и топливами в районах с холодным климатом + + IV-в 51-1669 СКН-18+СКН-26 65-90 от -60 до +100 + IV-в 07.30 СКН-18 65-90 от -60 до +100 + V. Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий а) Мягкая V-a 57-7018 СКЭПТ-40, СКЭПТ-50 45-65 от -50 до +125 средa воздуха озона, света, перегретой воды + б) Средней твердости V-б 07.40 СКЭПТ 60-75 от -50 до +80 средa воздуха озона, света, перегретой воды + V-б 6235 СКЭПТ 65-75 от -50 до +125 + V-б 9123 СКЭПТ 65-75 от -50 до +125 + в) Повышенной твердости V-в 2682 СКЭПТ-40, СКЭПТ-50 70-95 от -50 до +125 средa воздуха озона, света, перегретой воды + V-в 51-1524 СКЭПТ-50 70-95 от -50 до +125 + V-в 51-1481 Бутил каучук 70-95 от -50 до +125 + V-в 18-429 СКЭПТ-50 70-95 от -50 до +125 + VI. Резиновые смеси для изготовления амортизационных силовых деталей работоспособных: 1. В среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей а) Мягкая VI-1a Ирп-1346 СКИ-3 +СКД 35-65 от -50 до +70 воздух и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей + VI-1a 6252 СКИ-3 +СКД 35-65 от -45 до +70 + VI-1a 2959 НК 35-65 от -45 до +70 + VI-1a 3311 НК 35-65 от -45 до +70 + + (1,0) VI-1a 18-407 НК 35-65 от -45 до +70 + + (1,0, 2,0) VI-1a 10-677 СКИ-3 +СКД 35-65 от -45 до +70 + VI-1a 7-1847 НК 35-65 от -45 до +70 + VI-1a 07.20 СКИ-3 +СКД 35-65 от -50 до +80 + + (1,0; 1,5) VI-1a Ирп-1347 СКИ-3 +СКД 35-65 от -50 до+70 + +(1,0;2,0) VI-1a 7842 СКИ-3 35-65 от -45 до +70 + VI-1a №31 СКИ-3 35-65 от -45 до +70 + VI-1a №42 СКИ-3 35-65 от -45 до +70 + VI-1a 51-1625 СКИ-3 35-65 от -50 до +80 + VI-1a 07.62 БНКС 35-65 от -50 до +70 + б) Средней твердости VI-1б 7-Ирп-1315 СКИ-3 50-70 от -30 до +70 воздух и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей + VI-1б 07.59 НК 50-70 от -45 до +70 + VI-1б 7-51-3060-1 СКИ-3 50-70 от -45 до +70 + VI-1б 54-11 СКИ-3 50-70 от -30 до +70 + VI-1б 56В НК 50-70 от -45 до +70 + VI-1б СУ156-3 СКИ-3 50-70 от -30 до +70 + в) Повышенной твердости VI-1в Ирп-1348 СКИ-3 +СКД 60-80 от -50 до +80 воздух и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей + + VI-1в 93 НК 60-80 -40 до +80 + VI-1в 2462 НК 60-80 -40 до +80 + + VI-1в 3703 НК 60-80 + 2. В контакте с маслами и топливами. а) Мягкая VI-2a 51-2059 СКН-18+найрит 35-65 -50 до +100 В контакте с маслами и топливами + VI-2a СУ-155-1 БНКС 35-65 -40 до +100 + VI-2a ИРП-1352 БНКС-18 35-65 -40 до +100 б) Средней твердости VI-2б 8470 БНКС-18+БНКС-40 50-70 от-30 до +100 В контакте с маслами и топливами + + в) Повышенной твердости VI-2в 4326 СКН-18см 60-80 от -40 до +80 В контакте с маслами и топливами + + VI-2в 8508 БНКС 60-80 от -40 до +80 + VII. Резиновые смеси повышенной износостойкости: 1. Для воздуха а)Мягкая VII-1а 44-3 СКИ-3 +СКД 35-65 от -40 до +70 Для воздуха + б) Средней твердости VII-1б К-6252ф СКИ-3 +СКД 50-70 от -40 до +70 Для воздуха + VII-1б 51-1625 СКИ-3 50-70 от -40 до +70 + VII-1б 7842 СКИ-3 + СКД 50-70 от -40 до +70 + VII-1б 60-352 СКИ-3 + СКД 50-70 от -40 до +70 + VII-1б 18-6252 СКИ-3 + СКД 50-70 от -40 до +70 + VII-1б МО-4А СКИ-3 + СКД 50-70 от -40 до +70 + + (1,0) VII-1б 4-752 СКИ-3 + СКД 50-70 от -40 до +70 + + VII-1б ТИП-101 СКЭПТ 50-70 от -40 до +70 + в) Повышенной твердости VII-1в 51-1632 СКЭПТ-30,40,50 60-80 от-30 до +100 Для воздуха + VII-1в ИРП-1231 СКМС30 АРКМ15,СКИ, СКД 60-80 от-55 до +70 + + VII-1в ИРП-1232 Найрит,СКИ, СКД 60-80 от-55 до +70 + + VII-1в ИРП-1348 СКИ-3+СКД 60-80 от-60 до +70 + + VII-1в М-93 НК 60-90 от-40 до +70 + + VII-1в 6253-2 СКМС-30 АРКМ-15 60-80 от -30 до +70 + 2. Маслобензостойкие в) Повышенной твердости VII-2в ИРП-1226 БНКС 70-80 от -20 до +100 Маслобензостойкие + VII-2в ИРП-1294 БНКС 60-80 от -15 до +100 + 3. Для воды и воздуха в) Повышенной твердости VII-3в 10-954-2 СКМС-30 АРКМ-15+ найрит 60-80 от -20 до +70 Для воды и воздуха + VIII. Резиновые смеси электроизоляционные в) Повышенной твердости VIII-б 6650 СКИ-3 50-65 от -50 до +70 + IХ. Резиновые смеси для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов. а) Особо мягкая IХ-а 520 Найрит 25-45 от -30 до +70 + IХ-а РГ-1 СКМС-30 АРКМ-15 25-45 от -30 до +70 + IХ-а С-509 СКМС-30 АРКМ-15+ найрит 25-45 от -30 до +70 + б) Мягкая IХ-б 2566 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 40-60 от -30 до +70 + + (1,5; 2,0) IХ-б 60-341 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 40-60 от -30 до +70 + + (0,6;1,5;2,0) IХ-б 3909 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 40-60 от -30 до +70 + + IХ-б 829 СКИ-3 +НК 80-100 от +2 до +70 + + в) Средней твердости IХ-в К-6252 СКИ-3 +СКД 50-70 от -30 до +70 + IХ-в К-6253 СКМС-30 АРКМ-15+СКИ 50-70 от -30 до +70 + IХ-в 1976 СКМС-30 АРКМ-15 50-70 от -30 до +70 + + IХ-в 60-352 СКИ-3 + СКД 50-70 от -30 до +70 + IХ-в 51-1627 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 50-70 от -30 до +70 + + (1,5) IХ-в 18-1390 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 50-70 от -30 до +70 + + (2,0) IХ-в ИРП-1390 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 50-70 от -30 до +70 + 1,5 IХ-в 60-340-3а СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 50-70 от -30 до +70 + + IХ-в ГХ-1976 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 50-70 от -30 до +70 + + IХ-в 54-19-31 СКИ-3 + СКД 50-65 от -50 до +70 + + IХ-в 6003 НК 50-70 от -30 до +70 + + IХ-в 15ГХ76 СКБ-30р 50-70 от -30 до +100 + + IХ-в 15Гз728 СКИ-3 50-70 от -30 до +100 + + г) Повышенной твердости IХ-г ПЭ-2 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 70-95 от 0 до +70 + IХ-г 60-330 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 70-95 от 0 до +70 + IХ-г 18-423 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 70-95 от 0 до +70 + +(1,0;1,5;2,0;3,0) IХ-г 18502 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 70-95 от 0 до +70 + IХ-г 51-1632 СКЭПТ-30,40,50 70-95 от 0 до +70 + + IХ-г ИРП-1395 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 70-95 от 0 до +70 + + д) Эбониты и полуэбониты IХ-д 51-1626 СКИ-3+СКМС-50РП 80-100 от +2 до +70 + IХ-д 18-344 СКМС-30 АРКМ-15 80-100 от +2 до +70 + IХ-д 1751 СКМС-30 АРКМ-15 80-100 от +2 до +70 + IХ-д 1752 НК,СКБ 80-100 от +2 до +70 + IХ-д 51-1627-4 СКИ-3+СКМС-50РП 80-100 от +2 до +70 + + (1,5) IХ-д ИРП-1395 СКИ-3 70-95 от 0 до +70 + + IХ-д 6794 СКМС-30 АРКМ-15 80-100 от 2 до +70 + + IХ-д ИРП-1394 СКИ-3 + НАЙРИТ 70-95 от +2 до +70 + + IХ-д ГХ-1574-1 СКМС-30 АРКМ-15 80-100 от +2 до +70 + IХ-д 51-1629 СКМС-30 АРКМ-15+СКи 80-100 от +2 до +70 + IХ-д 60-344а СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 80-100 от +2 до +70 + IХ-д КЗ-671-1а СКМС-30 АРКМ-15 80-100 от +2 до +70 + IХ-д ГХ-52 СКБ-30р+СКИ-3 80-100 от +2 до +100 + + IХ-д 15-Кз-727 СКИ-3 80-100 от +2 до +100 + + особ.тех. 54-51-1625 СКИ-3 35-65 от -50 до +70 + + Х. Резиновые смеси для изготовления клеев. Х 2572 НК Растворяется в бензине Х 4508 НК Растворяется в бензине Х 350 Х 04.11 Х У-425 ХI.Резиновые смеси для ремонта и стыковки: 1.Резино-тканевых конвейерных лент. б) обкладочные 1.В обычном исполнении ХI-1а-1) Б-201-3 НК+бутадиеновый от -45 до +60 + ХI-1б-1(Б) Ирп-1371 СКИ-3 от -45 до +60 + ХI-1б-1(А) 51-1658 СКИ-3 от -45 до +60 + ХI-1б-1(И) Ирп-1748 СКИ-3, СКД,СКМС-30 АРКМ от -45 до +60 + ХI-1б-1(с) РП 2-91 СКМС-30 АРКМ-15 от -25 до +60 + 2. В износостойком исполнении ХI-1б-2 от -45 до +60 3. В морозостойком исполнении ХI-1б-3(М) Ирп-1370 СКИ+СКД от -60 до +60 + 2б) В огнестойком исполнении ХI-1-2б(Т-1) 2-757 СКИ-3 + СКД от -25 до +60 + ХI-1-2б(Т2) 59-757-ОМ СКИ-3 + СКД от -45 до +60 + 3б) В теплостойком исполнении ХI-1-3б 51-1750 СКИ-3, СКД,СКМС-30 АРКМ от -25 до +60 + для стыковки пищевых конвейерных лент 2-932к СКИ-3П от -25 до +60 + 2-931к СКИ-3П от -25 до +60 + 17Ф-54-6 СКИ-3П от -25 до +60 + 3. Для промазки тканевого каркаса РП 1-91 СКИ-3 от -25 до +45 + ХII.Резиновые смеси для бытовой химии и промышленно-бытовых изделий. 1. Для бытовой химии б) Средней твердости ХII 353 СКМС-30 АРКМ-15+СКИ от -15 до +100 + ХII-1б 7-122К СКМС-30 АРКМ-15 60-75 от -15 до +75 + 2.Для промышленно бытовых изделий а) Мягкие ХII-2а Н-24-5 НК 35-65 от -15 до +100 + ХII-2а 1458Г СКИ-3НГП 35-65 от -15 до +100 + ХII-2а 6А-1 БНКС-28АМНП 40-50 от -15 до +100 + ХII-2а д-51 НК СМОКЕДШИТ 35-65 от -15 до +100 + ХII-2а 376С СКН-26 + найрит 35-65 от -15 до +100 + ХII-2а 20-200 НК 35-65 от -15 до +100 + ХII-2а 2062 СКИ-3 50-65 от -15 до +100 + ХII-2а 7-57-6005 СКМС-30 АРКМ-15 35-65 от -15 до +100 + б)Средней твердости ХII-2б Кз-627 СКИ-3 50-70 от -15 до +75 + ХII-2б 51-30-50 СКН-26МК 50-70 от -15 до +100 + ХII-2б РП-101-215у СКМС-30 АРКМ-15 50-70 от -15 до +75 + в) Повышенной тверддости ХII-2в 6309-24 СКИ-3 60-80 от -15 до +75 + ХII-2в А-1 СКМС-30 АРКМ-15 60-80 от -15 до +75 + ХII-2в 7-57-5010 СКН-26+СКН-26ПВХ-30 60-80 от -15 до +75 + 3. Для изготовления изолент ХII-3 587 СКИ-3, СКИ-3-01 от -20 до +60 + 4. Для промазки ХII-4 1453 СКИ-18+СКИ-3 от -20 до +70 + ХII-4 1451-1 СКМС-30 АРКМ-15 от -20 до +70 + ХII-4 10670 СКМС-30 АРКМ-15 от -20 до +70 + ХII-4 10683 Найрит+СКН 35-55 от -20 до +70 + ХII-4 2611 СКМС-30 АРКМ-15 от -20 до +70 + ХII-4 7015-26 Найрит+СКН 35-55 от -20 до +70 + ХIII.Резиновые смеси для обувной промышленности ХIII 9а СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 По стандартам и техническим условиям на резиновую и резино-текстильную обувь утвержденным в установленном порядке ХIII 218а СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 ХIII 15-1301 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 ХIII 15-1220 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 ХIII ЯК-3352-3 НК Н/м 90 + ХIII КЩ-2-181 СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3

Возможно изготовление резиновых смесей по ТУ 38.105.1082-86, не вошедших в перечень, по рецептурам заказчика.

| Товарные резиновые смеси для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами ТУ 38.105.1705-86 |
| --- |
| Марка резины Тип каучука Твердость ед.по Шору Температурный интервал Рабочая среда 1.Молоко, молочные продукты, мясо, рыба а)Мягкие 6а-1 СКН-26МП 40-50 от -30 до +70 Молоко, молочные продукты, мясо, рыба 5П-811 СКИ-3 40-50 от -30 до +70 52-563 СКН-26МП 40-50 от -30 до +70 б)Средней твердости 51-3050 СКН-26МП 50-70 от -30 до +100 Молоко, молочные продукты, мясо, рыба ИР-34 НК 50-70 от -30 до +70 17ф-54-6 СКИ-3 50-70 от -30 до +100 5П-768 СКИ-3 50-70 от -30 до +100 CФ-1009 50-70 от -30 до +70 в) Повышенной твердости Л-1042 БНКС 60-90 от -30 до +70 универсальная ПС-04 65-90 от -30 до +140 2. Фрукты, овощи, соки, пюре, консервы, пиво, газированная, минеральная вода. а) Мягкие Д-51 НК СМОКЕНШИД 40-50 от -30 до +70 Фрукты, овощи, соки, пюре, консервы, пиво, газ. и минер. вода. 5П-811 СКИ-3 40-50 от -30 до +70 6А-2 СКН-26МП 40-50 от -30 до +70 б)Средней твердости 51-3050 СКН-26МП 50-70 от -30 до +100 5П-768 СКИ-3 50-70 от -30 до +100 в) Повышенной твердости СФ-10-06 65-80 3. Вино, водки, коньяки и другие алкогольные напитки. а) Мягкие 5П-811 СКИ-3 40-50 от -30 до +70 Вино, водки, коньяки и др. алк. напитки. б)Средней твердости 17ф-54-6 СКИ-3 50-70 от -30 до +100 5п-768 СКИ-3 50-70 от -30 до +100 4. Рыбные, мясные, овощные консервы. а) Мягкие 5П-811 СКИ-3 40-50 от -30 до +70 б)Средней твердости 17ф-54-6 СКИ-3 50-70 от -30 до +100 5п-768 СКИ-3 50-70 от -30 до +100 |  | Рецептура резиновых смесей имеет разрешение Минздрава на контакт с пищевыми средами. Для продуктов, содержащих менее 15% влаги (крупа, зерно и др.), разрешается применять резины, разрешенные для контакта с жидкими пищевыми средами. Выпускаются резиновые смеси вальцованными и каландрованными, при пластичности свыше 0,5 допускается изготавливать в виде бесформенного куска. По согласованию с потребителем при подтверждении эксплуатационными испытаниями допускается применение резин при более высоких или низких температурах. Возможно изготовление резиновых смесей по ТУ 38.105.1705-86, не вошедших в перечень, по рецептурам заказчика. |

Товарные резиновые смеси специальные

Марка резины Технические условия Тип каучука Твердость ед. по Шору Среда, назначение Доп. информация Температурный интервал Я-7317 СКМС-30 АРКМ-15 55-65 для восстановления и ремонта шин до -45 51-1625 СКИ-3 - для ремонта камер до -45 13-81 ГОСТ -2631-79 для ремонта автокамер и мотокамер Р-10 ТУ 38.305.05368-94 НК+БНКС для изготовления и ремонта бензокеросиномаслобаков толщина 2,0 мм. Р-16 ТУ 38.305.05368-94 НК для изготовления и ремонта бензокеросиномаслобаков толщина 1,2-2,4 мм 3826 ТУ 38.305.05368-94 БНКС для изготовления и ремонта бензокеросиномаслобаков толщина 0,6-3,0 203Б-2 для изготовления и ремонта бензокеросиномаслобаков толщина 0,5-3,0 ИРП-1225 СКФ-32 75-85 работоспособны в среде масел, кислот, щелочей, сероводорода от -20 до +130 ИРП-1314 СКФ-32 75-85 от -20 до +200 ИРП-1402 СКФ-32 65-75 от -20 до +130 ИРП-1287 СКФ-26 70-85 от -20 до +200 ИРП-1345 СКФ-26 65-75 от -20 до +200 181-5 ТУ- 105995-87 БНКС 55-70 для изготовления маслотопливостойких изделий для предприятий авиационной промышленности каландрованная толщ. 0,6-0,8 мм от -10 до 130 Я-73-17 ГОСТ 2631-79 СКМС-30 АРКМ-15+СКД для восстановления и ремонта протекторов пневматических шин методом горячей вулканизации 57-292-13 ТУ 38.105-1651-85 68-83 для обрезинивания манжеткизолотника вентилей пневматических камер и шин по ГОСТ 8107 каландрованная 51-3043 ТУ 38.105-1651-85 50-75 для изготовления электроизоляционных деталей в средах масел нефтяного происхождения или серной кислоты. вальцованная от -50 до +80 52-293-17 ТУ-38.105-1652-85 40-55 для изготовления прокладок, колпачков-ключиков и резиновых колец золотников вентилей пневматических шин по ГОСТ 8107-75 каландрованная 4128 ТУ 38.105 652-90 для гумирования опрессовкой или ручной обкладкой деталей приборов при работающих в среде раствора салициловой кислоты с глицерином до +60 27-1155 ТУ-104258-85 для контроля прочности связи латунированного металлокорда и латунированной бортовой проволоки с резиной ТСШ-33А-1 ТУ 16К 71-098-90 резина для изоляции токопроводящих жил до -50 ТСШМ-38П ТУ 16К 71-098-90 резина для изоляции токопроводящих жил до -50 ШБТМ-40А ТУ 16К 71-098-90 для изоляции защитной оболочки кабельных изделий в средних и легких условиях до -40 ШТМ-40 ТУ 16К 71-098-90 для изоляции защитной оболочки кабельных изделий в средних и легких условиях до -40 ШТМС-45 ТУ 16К 71-098-90 теплостойкая резина повышенной морозостойкости для оболочек кабельных изделий, работающих в средних и легких условиях до -50 ШВТМ-50 ТУ 16К 71-098-90 для оболочек кабельных изделий, работающих в тяжелых условиях до -50 Л-1004 БНКС 20-30 для обкладки валов вальцованная от -50 до +70 Л-1050 БНКС 25-35 для обкладки валов толщина листов от -50 до +70 Л-988 БНКС 35-45 для обкладки валов до 12 мм от -30 до +70 Л-1060 БНКС 50-60 для обкладки валов от -30 до +70 ПР-1276 НК 40-60 для обкладки валов от -50 до +70 66-452 СКМС-30 АРКМ-15+СКИ 40-60 для обкладки валов от -30 до +70 66-459 СКМС-30 АРКМ-15+СКИ 68-83 для обкладки валов от -30 до +70 5-3679 БНКС 70-95 для обкладки валов от 0 до +100 2-457 БНКС 70-95 для обкладки валов от 0 до +100 ПИ-35 ТУ 16К 71-098-90 резина для ремонта изоляции каландр. 1,0-3,0 мм ИРП-1283 ТУ-105 829-83 для изготовления подслоя под стеклопластиковую оболочку прикомлевой манжеты лопасти воздушного винта от -60 до +60

Резиновые смеси для деталей авиационной техники ТУ 38.005.1166-98

Предназначены для изготовления РТИ для авиационной техники, работоспособных в любых климатических районах в различных средах и температурных интервалах.

Приемку резиновых смесей осуществляет отдел технического контроля и представитель заказчика.

Марка резины Тип каучука Твердость ед. по Шору Условия работы температурный интервал Технологические свойства Вальцов. Каландров. толщина ИРП-1078НТА СКН-18+СКН-26 76-86 Воздух, масла, топливо от -50 до+150 + + НО-68-1 НТА СКН-18+найрит 55-67 Воздух, масла, бензин, смазка, топливо от -55 до +100 слабые растворы кислот, щелочей от -4 до +100 + + (1,2; 2,0) В-14 НТА СКН-18 78-85 Воздух от-45 до +100 Масла от - 4 до + 100 Спирт от -60 до + 70 + + ИРП-1353 НТА СКН-18 70-82 Масла от -60 до +150 Смазка от-40 до+150 + + ИРП-1287 НТА СКФ-26 74-84 Воздух от -20 до+250 Топливо, масла, смазки от -20 до+200 + + 9831 СКН-26 62-72 Воздух, топливо, масло от -30 до +130 Вода от +4 до +100 + + 98-1 НТА СКН-18 53-63 Воздух от-55 до +100 Масла от -60 до +150 + + 51-1683 НТА СКН-26М 73-83 Топливо, масла от -55 до+150 кратковременно до +180 + + 51-1668 НТА СКН-18М 68-83 Масло АМГ от -60 до +150 + + 51-1669 НТА СКН-18М+ СКН-26М 68-83 Топливо, масла от -55 до+150 + + 51-1697 СКН-40М - Масла, бензин от -10 до +100 + + 51-1698НТА СКФ-26 60-75 Топливо, масла от -20 до+250 + + 51-1536 НТА СКН-26 57-67 Воздух-масла, азот-масла от -50 до+150 + + 4326-1 НТА СКН-18 63-78 Воздух от-45 до +100 Топливо, масла от -55 до+150 + + 4327 НТА СКН-18+ СКН-26 65-80 Воздух от-50 до +100 Бензин, топливо, масло трансформаторное от -55 до+100 + + 3824 НТА СКН-26 43-58 Воздух, масла,бензин,топливо от -30 до +100 Вода от +4 до +100 + + 3825 НТА СКН-40 80-92 Воздух, масла,бензин,топливо от -30 до +100 Спирт этиловый от -30 до +70 Вода от +4 до +100 + + 3826С НТА СКН-40 62-74 Воздух, масла,бензин. от -30 до +100 Вода, слабые растворы кислот, щелочей. от +4 до +100 + + (3,0) 51-1742 НТА СКФ-26 72-82 Воздух от -20 до+250 Топливо, масла. от -20 до+300 + + 4004 НТА СКН-40 72-84 Воздух от -15 до+100 Бензин, топливо, масло от -30 до +100 Вода от +4 до +100 + + 3311 НК 30-45 Воздух от -50 до+80 Вода от +4 до +80 + + 1847 НК 35-50 Воздух от -50 до+80 + + 2959 НК 46-61 Воздух от -50 до+80 + + 56НТА НК 48-60 Воздух от -50 до+80 + + ИРП-1054 НТА 76-86 от-60 до+150 + + 3834 БНКС-40А 50-65 Бензин, топливо, масло от -30 до +100 + + 3687 НТА НК 42-55 Вода, слабые растворы кислот, щелочей, + + (1,5) насыщенный пар, воздух. от +4 до +100 + + 8613 + ИРП-1267 НТА Силиконовый каучук термостойкие для воздуха, озона, эл. поля. от -70 до +200 + ИРП-1338 НТА Силиконовый каучук термостойкие для воздуха, озона, эл. поля. от -50 до+250 + ИРП-1346 НТА СКИ-3, СКД 30-55 Воздух от -50 до+80 + ИРП-1347 НТА СКИ-3, СКД 30-55 Воздух от -50 до+80 + ИРП-1401 НТА Силиконовый каучук термостойкие для воздуха, озона, эл. поля. от -50 до+250 + ИРП-1432 НТА СКБ 36-52 Вода, слабые р-ры кислот, щелочей. от +4 до +80 + 2671 НТА СКБ 48-64 Вода, слабые р-ры кислот, щелочей. от +4 до +80 + Воздух от -50 до+80 + 3508 НТА Найрит Воздух, топливо, масло от -50 до +130 + 3909 Найрит 51-64 Воздух, топливо, масло от -30 до +100 + 2462 НК 63-74 Воздух от -50 до+80 + 992 СКБ 50-65 Вода, слабые р-ры кислот, щелочей. от +4 до +80 +

Примечание: Температурный интервал указан от минимального до максимального. При заказе этот показатель подлежит уточнению для каждой рабочей среды (воздух, масло, топливо, вода, смазки и др.)